砌筑工基础知识考试复习范围

- 判断题（其中1～70题为简单题，71～100为难度题）

1．施工图的比例是1：100，则施工图上的39mm表示实际上的3.9m。                         （√）

2．120mm厚实心砖砌体可以作为承重墙体。                                             （×）

3．跨度大于4.8m的梁，如支承面下的砌体是砖砌体，则应在梁的支承端下设置钢筋混凝土梁垫。 （√）

4．设置圈梁可以增强房屋整体的刚度和墙体的稳定性。                                   （√）

5．基础如深浅不一，有错台或踏步等情况时，应从深处砌起。                               （√）

6．如果基础墙顶部有钢筋混凝土地圈梁，则可代替防潮层。                                （√）

7．平面中承重窗间墙的宽度应大于1m，它反映墙体抵抗水平地震力的能力，且要均匀布置。     （√）

8．条形基础由垫层、大放脚、基础墙三部分组成。                                         （√）

9．国家标准规定：水泥的初凝时间不少于45min，硅酸盐水泥终凝时间不迟于6.5h。            （√）

10．水泥储存时间一般不宜超过3个月，快硬硅酸盐水泥超过1个月应重新试验。              （√）

11．砖的含水量不合要求，干燥的砖能吸收砂浆中的大量水分，影响砂浆的强度，也影响砂浆与砖之间的粘结力，从而降低砌体的强度。                                                          （√）

12．砌筑砂浆分为水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆。                                     （√）

13．当砖浇水适当而气候干热时，砂浆稠度宜采用8~10。                                   （√）

14．普通烧结砖的尺寸为240mm×115mm×53mm。                                          （√）

15．磨细生石灰粉其熟化时间不小于1d。                                                （√）

16．在梁下加梁垫是为相对提高砌体的局部抗压强度。                                    （√）

17．墙体由于开了门窗洞口截面被削弱，在洞口周边设钢筋混凝土边框是为了使这种削弱得到加强。   （√）

18．变形缝有伸缩缝、沉降缝、抗震缝三种。                                              （√）

19．砌体结构材料的发展方向是高强、轻质、大块、节能、利废、经济。                         （√）

20．山丁檐跑就是在排砖撂底时，要求山墙摆成丁砖，檐墙摆成顺砖。                        （√）

21．砖的耐久性主要包括抗冻、泛霜、石灰爆裂和吸水率四个指标。                          （√）

22．铺砌地面用干硬性砂浆的现场鉴定，以手握成团落地开花为准。                         （√）

23．用粗砂拌制的砂浆，保水性较差。                                                   （√）

24．砌筑砂浆的强度与底面材料的吸水性能有直接关系。                                  （√）

25．当砌筑砂浆试块的试验结果不能满足设计要求时，可以现场对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测，以判断其强度。                                                                  （√）

26．基础砌砖时，要先检查皮数杆最下一皮砖是否为整数，如果差距超过20mm以上应用细石混凝土找平。                                                                                 （√）

27．国家标准规定硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45min，终凝时间不迟于10h。               （×）

28．安定性不合格的水泥，不能用于浇筑混凝土，可以用来拌制砂浆。                        （×）

29．水泥的水化热对大体积混凝土工程是不利的，对大型基础、水坝、桥墩等大体积混凝土工程应采用低热水泥。                                                                           （√）

30．砌块根据墙厚划分为三个系列，其高度均为190mm。                                   （√）

31．砌块一般不允许浇水只有在气候特别干燥炎热的情况下方可提前一天稍喷水湿润。        （√）

32．水玻璃是气硬性无机胶凝材料。                                                 （√）

33．石灰膏是水硬性胶凝材料。                                                        （×）

34．建筑石膏具有凝结硬化快，成型性能好的优点。                                     （√）

35．低碳钢在外力不大的情况下，仅产生弹性变形。                                       （√）

36．为了保证石灰完全消解，石灰浆必须在坑中保持两星期以上，这个过程称为陈伏。          （√）

37．二三八一操作法就是把砌筑工砌砖的动作过程归纳为两种步法、三种弯腰姿势、八种铺灰手法、一手挤浆动作。                                                                           （√）

38．梁板在砌体的搁置长度过小，造成局部压应力增加，砌体的局部抗压能力则下降。          （√）

39．沿齿缝截面破坏的轴心抗拉强度与砂浆的强度有直接关系。                            （√）

40．砌体强度除与材料质量有关外，还与砌筑质量有关。                                   （√）

41．砖的强度越高，其砌体强度越高。                                                   （√）

42．砌体的剪切破坏，主要与砂浆强度和饱满度有直接关系。                               （√）

43．砌筑大孔空心砖时，非承重墙底部三皮砖应砌筑实心砖。                               （√）

44．力的三要素是指力的大小、方向和作用点。                                           （√）

45．挑梁在其根部承受最大负弯矩，上部受拉，下部受压。                                  （√）

46．刚度是指构件在荷载的作用下抵抗变形的能力。                                      （√）

47．墙体的长高比越大则墙体的刚度越大。                                             （×）

48．墙体间距越近则墙体的稳定性和刚度越差。                                          （×）

49．用空心砖砌筑框架填充墙至最后一皮时，可用填实的空心砌块或用90mm×190mm×190mm砌块斜砌塞紧。                                                                               （√）

50．空心砖砌筑时严禁将脚手架横杆搁置在砖墙上。                                      （√）

51．提高砂浆强度是一项有效的抗震措施。                                              （√）

52．砖柱砌筑时，绝对不能采用先砌四周砖后填芯的砌法。                                 （√）

53．构造柱断面不应小于18cm×24cm，主筋一般采用4ф12以上，箍筋间距小于25cm。           （√）

54．在施工时，强调丁砖的中线与下层砖的中线重合，可以避免游丁走缝。                    （√）

55．砌体转角和交接处，抗震设防地区不许留直槎。                                       （√）

56．墙身砌筑的原则是：角砖要平、绷线要紧，上灰要准、铺灰要活，上跟线、下跟棱，皮数杆立正立直。                                                                                 （√）

57．龙门板是开挖基槽时放在房屋四大角或横在基槽上的木板桩，用它来标出基槽宽度及中心轴线。（√）

58．当挂线长度超过20m时应增加腰线砖，腰线砖探出墙面3~4cm。                        （√）

59．干摆砖砌法也叫磨砖对缝砌法。                                                    （√）

60．摆砖时，如果窗口宽度不合砖的模数，应将七分头号留在窗口下部的中央。                （√）

61．为提高空斗墙的受力性能，可在墙的转角和交接处砌成实心砌体。（√）

62．砌基础大放脚的收退要遵循“退台收顶”的原则，应采用一顺一丁的砌法。                 （√）

63．基础的最后一皮砖要砌成丁砖为好。                                                （√）

64．混水填充墙砌到梁底或板底时，可以与平面交角45o~60o的斜砌砖顶紧。                   （√）

65．勾缝砂浆稠度应合适，以勾缝溜子挑起不落为宜。                                     （√）

66．毛石墙上下层拉结石呈梅花状互相错开，防止砌成夹心墙。                             （√）

67．砌筑空心墙和空斗墙，不可以在墙上留脚手眼。                                       （√）

68．用空心砌块砌筑框架填充时，砌块排列至柱边的模数差，当其宽度大于30mm时，竖缝应用细石混凝土填实。                                                                           （√）

69．空斗墙及空心墙在门窗洞口两侧24cm范围内都应砌成实心砌体。                        （√）

70．空斗墙作框架结构的填充墙时，与框架拉结筋连接宽度内要砌成实心砌体。               （√）

71．用混凝土空心砌块砌筑纵横墙交接处，应用不低于砌块强度的混凝土各填实三个孔洞以构成芯柱。                                                                                     （√）

72．砖柱排砖时应使砖柱上下皮砖的竖缝相互错开1/2砖或1/4砖长。                        （√）

73．为增强墙身的横向拉力，毛石墙每0.7m2的墙面至少应设置一块拉结石。                  （√）

74．砖墙与构造柱结合处做成大马牙槎，并要求先退后进，是为保证各层柱端有较大的断面。                                                （√）

75．砌体弧形墙在弧度较小处可采用丁顺交错的砌法，在弧度急转弯的地方，也可采用丁顺交错的砌法，通过灰缝大小调节弧度。                                                              （×）

76．如果排砖不合格，可以适当调整门窗口位置1~2cm，使墙面排砖合理。                     （√）

77．用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于200mm。                 （√）

78．设置在砌体水平灰缝内的钢筋，应居中置于灰缝中水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上，砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。                                                 （√）

79．填充墙砌体砌筑前块材应提前2天浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时，应向砌筑面适量浇水。                                                                                     （√）

80．抗震设防地区，在墙体内放置拉结筋一般要求沿墙高每500mm设置一道。                 （√）

81．小砌块应底面朝上反砌于墙上。                                                    （√）

82．不能使用龄期不足28天和潮湿砌块砌筑。                                            （√）

83．砌块砌筑时，设有水平拉接钢筋的灰缝应加厚至15mm。                                （√）

84．承放暖气沟盖板的排砖应用丁砖砌筑。                                              （√）

85．空心砌块的水平灰缝的砂浆饱满度（按净面积计算）和竖向灰缝的砂浆饱满度均不应低于80%。                                            （×）

86．进行屋面瓦施工前，应先检查脚手架高度是否超过檐口1m以上。                        （√）

87．钢筋砖过梁和跨度大于1.2m砌平拱等结构，外挑长度大于180mm檐，在冬期施工时不能采用冻结法施工。                                                                             （√）

88．砌筑多跨或双跨连续单曲拱屋面时，可施工完一跨再施工另一跨。                       （×）

89．在坡屋面上瓦时，要前后两坡同时同方向进行。                                       （√）

90．外墙转角处严禁直槎，其他临时间断处留槎的做法必须符合施工验收规范的规定。       （√）

91．混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。                                   （√）

92．填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确，空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8~12mm，蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别为15mm和20mm。       （√）

93．普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0oC条件下砌筑时，应浇水湿润。在气温低于或等于0oC条件下砌筑时，可不浇水，但必须增大砂浆稠度。抗震设防烈度为9度的建筑物，普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时，如无特殊措施，不得砌筑。                                              （√）

94．现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h 内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。                                                                    （√）

95．配筋砌块砌体剪力墙中，采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d（d为钢筋直径），且不应少于300mm。                                                                        （√）

96．质量管理的目的在于以最低的成本在既定的工期内生产出用户满意的产品。             （√）

97．全面质量管理强调全企业、全体职工对生产全过程进行质量控制。                       （√）

98．雨天施工应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆，砂浆的稠度应适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2m。收工时，应覆盖砌体表面。                                                                  （√）

99．编制施工方案实质就是选择施工方案。                                              （√）

100．进度计划就是对建筑物各分部（分项）工程的开始及结束时间作出具体的日程安排。       （√）

二、选择题（其中1~70题为简单题，71~100为难度题）

1.表述建筑物局部构造和节点的施工图是       B     。

A. 剖面图    B．详图   C．平面图    D．俯视图

2.有一墙长50m用1：100的比例画在图纸上，图纸上的线段应长应为   C      。

A．5mm    B．50mm    C．500mm    D．5000mm

3.椽条的间距视青瓦的尺寸大小而定，一般为青瓦小头宽度的    D      。

A．1／2    B．2／3    C．3／4    D．4／5

4．承重的独立砖柱，截面尺寸不应小于  C  。

A．120mm×240mm             B．240mm×240mm

C．240mm×370mm            D．370mm×490mm

5．在同一皮砖层内一块顺砖一块丁砖间隔砌筑的砌法是  B  。

A．满丁满条砌法  B．梅花丁砌法  C．三顺一丁砌法  D．顺砌法

6．砖墙砌筑一层以上或  B  m以上高度时，应设安全网。

A．3       B．4         C．5        D．6

7．砌墙施工时，每天上脚手架前，施工前  B  应检查所有脚手架的安全情况。

A．架子工       B．砌筑工        C．钢筋工        D．木工

8．沉降缝与伸缩缝的不同之处在于沉降缝是从房屋建筑的  B  在构造上全部断开。

A．±0.000处     B．基础处       C．防潮层处      D．地圈梁处

9．材料在外力作用下产生变形，外力去掉后变形不能完全恢复，且材料也不立即破坏的性质称为  B  。

A．弹性       B．塑性        C．韧性        D．脆性

10．下列材料属于水硬性胶凝材料的是  D  。

A．石膏       B．水玻璃      C．石灰        D．水泥

11．生石灰的储存时间不宜过长，一般不超过  B  时间。

A．三个月     B．一个月      C．15天        D．一个半月

12．在熟料中掺6%~15%的混合料、适量石膏后，经过磨细制成的硅酸盐水泥，其代号为  A  。

A．P·0     B．P·Ⅰ      C．P·Ⅱ       D．P·S

13．水泥的水化速度在  B  内速度快，强度增长也快。

A．开始的1~3天                B．开始的3~7天

C．最后25~28天                D．中间10~14天

14．选用水泥的强度一般为砂浆强度的  B  倍。

A．2~3       B．4~5      C．5~6        D．6~7

15．一般砌砖砂浆的沉入度为和砌石砂浆沉入度宜分别为  B  。

A．5~7cm和7~10cm             B．7~10cm和5~7cm

C．3~5cm和10~12cm            D．10~12cm和3~5cm

16．砂浆应采用机械搅拌，其有效搅拌时间不少于  A  min。

A．1.5        B．3        C．5          D．4.5

17．强度等级高于M5的砂浆，砂的含泥量不应大于  B  。

A．3%        B．5%      C．10%        D．15%

18．砌筑砂浆的最大粒径（用于拌制砌筑砂浆的砂子最大粒径）通常应控制在砂浆厚度的  C  。

A．1/2        B．1/3      C．1/4          D．2/3

19．承重黏土空心砖有较高的抗腐蚀性及耐久性，保温性能  A  普通黏土砖。

A．优于       B．等于    C．近似等于     D．低于

20．某一砌体，轴心受拉破坏，沿竖向灰缝和砌块一起断裂，主要原因是  B  。

A．砂浆强度不足             B．砖抗拉强度不足

C．砖砌前没浇水             D．砂浆不饱满

21．某砌体受拉力发现阶梯形裂缝，原因是  A  。

A．砂浆强度不足             B．砖的标号不足

C．砂浆不饱满               D．砂浆和易性不好

22．砖砌体沿竖向灰缝和砌体本身断裂，称为沿砖截面破坏其原因是 （ 此种破坏现象的主要原因为）C  。

A．砂浆之间粘结强度不足       B．砂浆层本身强度不足

C．砖本身强度不足             D．A和B

23．在同一垂直面遇有上下交叉作业时，必须设安全隔离层，下方操作人员必须  B  。

A．系安全带                 B．戴安全帽

C．穿防护服                 D．穿绝缘鞋

24．地面砖用结合层材料，砂浆结合层厚度为  A  mm。

A．10~15          B．20~30        C．10~20       D．15~30

25．按照荷载的  B  ，荷载可分为集中荷载和均布荷载。

A．性质          B．作用形式的不同     C．来源     D．发生时间

26．墙与柱沿墙高每500mm设2φ6钢筋连接，每边伸入墙内不应少于  B  。

A．0.5m         B．1m        C．1.5m       D．2m

27．砌体结构材料的发展方向是  D  。

A．高强、轻质、节能         B．大块、节能

C．利废、经济、高强、轻质   D．高强、轻质、大块、节能、利废、经济

28．影响构造柱强度、刚度和稳定性，影响结构安全和使用年限的质量事故是  C  。

A．小事故                  B．一般事故

C．重大事故                D．特大事故

29．中型砌块上下搭砌长度  B  。

A．不得小于砌块高度的1/4，且不宜小于100mm

B．不得小于砌块高度的1/3，且不宜小于150mm

C．不得小于砌块高度的1/4，且不宜小于150mm

D．不得小于砌块高度的1/3，且不宜小于100mm

30．砌体转角和交界处不能同时砌筑，一般应留踏步槎，其长度不应小于高度的  D  。

A．1/4         B．1/3        C．1/2       D．2/3

31．砖拱的砌筑砂浆应用强度等级  C  以上和易性好的混合砂浆，流动性为5~12cm。

A．M1.0        B．M2.5      C．M5.0     D．M7.5

32．挂平瓦时，第一行檐口瓦伸出檐口  C  并应拉通线找直。

A．20mm       B．40mm     C．60mm     D．120mm

33．清水墙面组砌正确，竖缝通顺，刮缝深度适宜一致，楞角整齐，墙面清洁美观，质量应评为  C  。

A．不合格       B．合格     C．优良       D．高优

34．板块地面面层的一面清洁，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂痕，掉角和缺楞等现象，质量应评为  C  。

A．不合格       B．合格     C．优良       D．高优

35．规范规定每一楼层或  D  立方米砌体中的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机每个台班应至少检查一次，每次至少应制作一组试块。

A．50           B．100      C．150        D．250

36．平瓦的铺设，挂瓦条分档均匀，铺钉牢固，瓦面基本整齐，质量应评为  A  。

A．合格         B．不合格    C．良       D．优良

37．施工组织设计中，考虑施工顺序时的“四先四后”是指A  。

A．先地下后地上，先主体后围护，先结构后装饰，先土建后设备

B．先上后下，先算后做，先进料后施工，先安全后生产

C．先地上后地下，先围护后主体，先装饰后结构，先设备后土建

D．先地下结构后地上围护，先土建主体后装饰设备

38．雨期施工时，每天的砌筑高度不宜超过  A  。

A．1.2m         B．1.5m       C．2m       D．4m

39．冬期施工，砂浆宜用  A  拌制。

A．普通硅酸盐水泥                  B．矿渣硅酸盐水泥

C．火山灰硅酸盐水泥                D．沸石硅酸盐水泥

40．连续  B  天内室外平均气温低于5oC时，砖石等工程就要按冬期工程执行。

A．5             B．10        C．15       D．20

41．清水墙出现游丁走缝的主要原因是  A  。

A．砖的尺寸不标准                  B．砖太湿、出现游墙

C．砂浆稠度过大                    D．半砖用的过多

42．施工测量就是把设计好的  C  按设计的要求，采用测量技术测设到地面上。

A．建筑物的长度和角度             B．建筑物的距离和高差

C．建筑物的平面位置和高程         D．建筑物的距离、角度和高差

43．计算砌体工程量时，小于  C  m2的窗孔洞不予扣除。

A．0.1        B．0.2       C．0.3      D．0.4

44．定额管理主要包括  A  。

A．劳动定额管理和材料定额管理      B．劳动定额管理和机械定额管理

C．机械定额管理和材料定额管理      D．预算定额管理和劳动定额管理

45.竹脚手架一般都搭成双排，限高   C    m。

A．30    B．40    C．50    D．60

46.房屋的砌体在大粱下产生裂缝的原因是    A   。

A. 砌体局部抗压能力不足    B．荷载过大  C. 温度升高墙体开裂    D．不均匀沉降

47.砖砌体轴心受拉时，一般沿竖向和水平灰缝成锯齿形或阶梯形拉断破裂，不是造成这种情况的原因的是     C  。

A. 砂浆层本身的强度不足  B. 砖与砂浆之间的粘接强度不足  C．砖的抗拉强度较弱  D．A和B

48.墙与柱沿墙高每500mm设2φ6钢筋连接，每边伸入墙内不应少于   B    。

A．0．5m    B．1m    C．1．5m    D．2m

49.抗震设防地区砌墙砂浆一般要用   B  以上砂浆。

A．M2．5    B．M5    C．M7．5    D．M10

50.下列关于房屋抗震措施叙述不正确的是   A   。

A. 窗间墙的宽度应不大于lm   B．无锚固的女儿墙的最大高度不大于50cm

C. 不应采用无筋砖砌栏板   D．预制多孔板在梁上的搁置长度不少于8cm

51.构造柱与墙结合面，宜做成马牙槎并沿墙高每隔   A   设置拉结筋，每边伸入墙内不小于lm。

A．500mm  B．600mm  C．700mm    D．800mm

52.墙体改革的根本途径是   A   。

A. 实现建筑工业化    B．改革黏土砖烧结方法    C． 使用轻质承重材料  D. 利用工业废料

53.细墁地砖要加工   C  个面。

A．2    B．3    C．5    D.4

54.砖墁地面的油灰缝的宽度不得超过  D   。

A．lmm    B．3mm    C．5mm    D.7mm

55、工业炉拱顶砌筑时，上口灰缝偏大，下口灰缝偏小，原因是  A

A.拱顶锁砖未在拱顶中心

B.耐火泥的粒径大于灰缝厚度的50%

C.砂浆搅拌不均

D.受膨胀缝的影响

56、砌筑砂浆任意一组试块强度不得小于设计强度的  A  。

A.75％      B.85％     C.90％     D.100％

57、砌体结构材料的发展方向是  D

A.高强、轻质、节能

B.大块、节能

C.利废、经济、高强、轻质

D.高强、轻质、大块、节能、利废、经济

58、非承重粘土空心砖用做框架的填充墙时，砌体砌好  C  以后，与框架梁底的空隙，用普通粘土砖斜砌敲实。

A.当天    B.1天    C.5天    D.7天

59、工业炉炉墙立缝的饱满度要求比普通墙要求高是因为  B

A.强度要求高    B.防止发生窜水

C.美观          D.抗剪力

60、强度等级高于M5的砂浆，砂的含泥量不应大于  B

A. 3%    B.5%    C. 10%    D. 15%

22、雨季施工时，每天的砌筑高度应加以控制，一般要求不超过  C

A.1.2m    B.1.5m    C.2m    D.4m

61、房屋可能发生微凹形沉降，  A  的圈梁作用较大。

A.基础顶面    B.中间部位

C.檐口部位    D.隔层设置

62、砌体工程量计算时，小于  C  的窗孔洞不予扣除。

A.0.5m2    B.0.4m2     C.0.3m2     D.0.2m2

63、砖的浇水适当而气候干热时，砂浆稠度应采用  A  cm

A.5～7  B.4～5   C. 6～7    D. 8～10

64、冬期施工对砌筑砂浆材料的要求  C

A.砂的温度不低于40℃

B.水温不低于80℃

C.宜采用普通硅盐酸水泥

D.外加剂不得用盐

65、墙体改革的根本途径是  A

A.实现建筑工业化

B.改革粘土砖烧结方法

C.使用轻质承重材料

D.利用工业废料

66、承重的独立砖柱，截面尺寸不应小于  C

A.120mm;x;240mm    B.240mm;x;240mm

C.240mm;x;370mm    D.370mm;x;490mm

67、窗台墙上部产生上宽下窄裂缝，其原因是  B

A.窗洞口过大   B.砌体抗拉强度不足

C.地基软弱     D.没设置圈梁

68、砖拱砌筑时，拱座下砖墙砂浆强度应达到  C  以上。

A.25%   B.50%   C.70%   D.100%

69、基础墙身偏移过大的原因是  A

A.大放脚收台阶时两边收退不均匀

B.砌大放脚时，准线绷的时紧时松

C.砌块尺寸误差过大

D.砂浆稠度过大造成墙体滑动

70、  C  是用来测定大地高程和建筑标高的仪器。

A.经纬仪    B.小平板仪

C.水准仪    D.激光铅垂仪

71、粉煤灰小型空心砌块一等品缺棱掉角个数不多于  A

A.2个    B.3个    C.4个    D.5个

72、网络图按应用对象的范围不同分为局部网络图、单位工程网络和  D

A.专业网络图    B.简单网络图

C.复杂网络图    D.综合网络图

73、独立砖柱，采用刚性方案计算，当无柱间支撑时，柱在垂直排架方向的高度为H=3m，则其计算高度H0为  B

A.3m     B.3.75m      C.7.5m     D.6m

74．雨期施工时，每天的砌筑高度不宜超过 （ A ） 。

A．1.2m         B．1.5m       C．1m       D．2m

75．下列材料属于水硬性胶凝材料的是（  D    ）。

A．石膏       B．水玻璃      C．石灰        D．水泥

76．水泥的水化速度在（ B   ）内速度快，强度增长也快。

A．开始的1~3天                B．开始的3~7天

C．最后25~28天                D．中间10~14天

77．冬期施工，砂浆宜用（ A ） 拌制。

A．普通硅酸盐水泥                  B．矿渣硅酸盐水泥

C．火山灰硅酸盐水泥                D．沸石硅酸盐水泥

78．填充墙砌体砌筑前应提前  浇水湿润(　C　)

A、2小时           B、12小时           C、1天        D、2天

79.为了保证石灰完全消解，石灰浆必须在石灰池中保持（   D    ）以上，

A、3天        B、5天    C、7天          D、15天

80．预应力多孔板的搁置于内墙的长度不宜小于（ B  ） 。

A．50mm       B．80mm         C．100mm        D．120mm

81．掺加了外加剂砂浆应采用机械搅拌，其有效搅拌时间不少于 （ D ）分钟。

A．  3      B．2        C．1          D．5

82、清水墙面游丁走缝的允许偏差是（  C   ）。

A．10mm    B．15mm   C．20mm   D．1/4砖长

83、砖砌体组砌要求必须错缝搭接，最少应错缝 （  B    ）

A．l/2砖长      B．1/4砖长  C．1/5砖长  D．1/3砖长

84、砌筑工砌墙时依靠 （  B  ）来掌握墙体的平直度。

A．线锤  B．托线板  C．准线  D．水平尺

85、砌体相邻工作段的高度差，不得超过一个楼层的高度，也不宜大于 （ D  ）m。

A.l.2   B.1.8    C.2.5    D.4

86、清水墙面勾缝污染的原因是（  C ） 。

A．墙面没浇水润湿  B．没有开补砖缝   C．托灰板接触墙面  D．勾缝溜子太大。

87、基础分段砌筑必须留踏步槎，分段砌筑的相差高度不得超过 （  A ）。

A．1.2m   B．l.5m   C.1.8m   D.4m

88、3米墙高的垂直度允许偏差是（   C   ） 。

A．20mm    B．15mm   C．10mm   D．5mm

89.当墙面比较长挂线长度超过20m，线就会因自重而下沉，这时要在墙身的中间砌上一块挑出    B    的腰线砖。

A. 1~2cm    B．3~4cm      C．5~6cm    D．以上答案都不对

90.毛石每天的砌筑高度不得超过    B   ，以免砂浆没有凝固，石材自重下沉造成墙身鼓肚或坍塌。

A1．Om    B．1．2m    C．1．4m    D．1．5m

91.毛石墙的勾缝，外露面的灰缝厚度不得大于   A   mm.

A．40    B．50    C．60    D．30

92.盘角时，砖层上口高度宜比皮数杆标定皮数低     C   mm。

A．2~3    B．3-5    C．5~10    D．10-15

93.烟囱外壁的灰缝要勾成     C     。

A. 平缝    B．凹缝    C．斜缝    D．凸缝

94.化粪池周围回填时，其虚铺厚度宜为    B   mm。

A．200~300    B．300-400    C．250    D．500

95.筒拱模板安装时，当薄壳直径或对角线小于10m时，模板起拱    A      。

A. 3‰    B．2‰    C 1‰    D．4‰

96.一等品黏土砖的厚度允许偏差为      B    。

A．土5mm    B．土3mm    C．土4mm    D．土7mm

97.砌筑弧形墙时，立缝要求    A    。

A. 最小不小于7mm，最大不大于12mm   B．最小不小于8mm，最大不大于12mm

C. 最小不小于7mm，最大不大于13mm   D．最小不小于6mm，最大不大于14mm

98.预制多孔板的搁置长度     A   。

A. 在砖墙上不少于10cm，在梁上不少于8cm   B．在砖墙上不少于8cm，在梁上不少于5cm

C. 在砖墙上不少于24cm，在梁上不少于24cm   D．在砖墙上不少于5cm，在梁上不少于3cm

99.小型空心砌块上下皮搭砌长度不得小于    B     。

A．60mm  B．90mm    C．150mm    D．180mm

100.抗震设防地区，芯柱与墙体连接处，应设置44钢筋网片拉结，钢筋网片     B    。

A. 每边伸入墙内不小于600mlD，且沿墙高每隔600mm设置

B．每边伸入墙内不小于1000mm，且沿墙高每隔600mm设置

C. 每边伸入墙内不小于500mm，且沿墙高每隔500mm设置

D．每边伸入墙内不小于500mm，且沿墙高每隔600mm设置