附件5：

广西建设工程质量检测人员岗位培训考核大纲

第二章    地基基础工程现场检测类

1地基及复合地基载荷试验

  - 考核参数

试验荷载、承载力特征值、复合地基置换率

  - 理论知识要求

1.2.1熟悉

（1）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002；

（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（3）地基及复合地基载荷试验的基本原理。

1.2.2掌握

（1）地基及复合地基载荷试验的试验方法；

（2）地基及复合地基载荷试验的数据处理和分析。

  - 操作考核要求

1.3.1熟悉

（1）加载设备，荷载和位移观测仪器等的使用方法；

（2）地基及复合地基载荷试验的加、卸载方法；

（3）地基及复合地基载荷试验曲线的绘制。

1.3.2掌握

（1）地基及复合地基载荷试验的加载程序；

（2）地基及复合地基载荷试验特征值的判别方法。

2单桩竖向抗压静载

2.1考核参数

竖向荷载、竖向抗压极限承载力和承载力特征值、桩侧阻力、桩端阻力。

2.2理论知识要求

2.2.1熟悉

（1）《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003；

（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（3）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

（4）单桩竖向抗压静载的承载机理和破坏模式；

（5）单桩竖向抗压静载试验的基本原理。

2.2.2掌握

（1）单桩竖向抗压静载的试验方法；

（2）单桩竖向抗压静载试验的数据处理和分析。

2.3操作考核要求

2.3.1熟悉

（1）加载设备，荷载和位移观测仪器等的使用方法；

（2）单桩竖向抗压静载试验的加、卸载方法；

（3）单桩竖向抗压静载试验曲线的绘制。

2.3.2掌握

（1）单桩竖向抗压静载试验的加载程序；

（2）单桩竖向抗压静载试验极限承载力和承载力特征值的判别方法。

3低应变法

3.1考核参数

桩身波速、桩身缺陷位置、桩身完整性

3. 2理论知识要求

3. 2.1熟悉

（1）《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003；

（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（3）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

（4）低应变仪及传感器的测量原理；

3. 2.2掌握

（1）低应变法的基本原理；

（2）低应变法的试验方法。

3. 3操作考核要求

3. 3.1熟悉

（1）低应变法的现场测试和分析要求；

（2）低应变法对检测设备的要求。

3. 3.2掌握

（1）低应变法现场数据采集质量的判断

（2）低应变法检测数据的分析和桩身完整性的判定。

4声波透射法

4.1考核参数

桩身缺陷位置、桩身完整性

4.2理论知识要求

4. 2.1熟悉

（1）《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003；

（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（3）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

（4）声波透射法的适用条件

（5）声波透射法的仪器设备要求。

4. 2.2掌握

（1）声波透射法的主要参数；

（2）声波透射法的检测数据分析和桩身完整性判定；

4. 3操作考核要求

4. 3.1熟悉

（1）声测管的埋设要求；

（2）声波透射法的现场准备工作。

4. 3.2掌握

（1）声波透射法的试验步骤；

（2）声波透射法的现场检测数据分析。

5钻芯法

5.1考核参数

桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度。

5.2理论知识要求

5. 2.1熟悉

（1）《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003；

（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（3）《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002

（4）钻机的工作原理；

5. 2.2掌握

（1）钻芯法检测混凝土桩的基本原理；

（2）钻芯法检测混凝土桩的检测方法。

5. 3操作考核要求

5. 3.1熟悉

（1）钻机的性能、维护和使用；

（2）钻芯法检测混凝土桩的开孔位置和取样原则；

（3）钻芯法检测过程中的记录图表。

5. 3.2掌握

（1）钻芯法检测桩身完整性的判定和判别依据；

（2）钻芯法检测判定桩身混凝土强度；

（3）钻芯法检测确定桩底沉渣。