附件2：

## 广西混凝土搅拌站试验员岗位培训考核大纲

## （2015年版）

1水泥物理力学性能

  - 考核参数

强度、凝结时间、安定性、胶砂流动度、标准稠度用水量

  - 理论知识要求

1.2.1熟悉

（1）《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；

（2）《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011；

（3）《水泥胶砂强度检验方法》GB/T17671-1999；

（4）水泥的取样方法。

1.2.2掌握

（1）水泥胶砂强度的计算及评定方法；

（2）水泥凝结时间、安定性的评定方法。

  - 操作考核要求

1.3.1熟悉

（1）水泥胶砂搅拌机、净浆搅拌机、振实台、凝结时间标准稠度仪、胶砂流动度测定仪、雷氏夹测定仪、安定性沸煮箱等仪器设备的操作规程；

（2）水泥试验室和养护箱的温湿度要求，养护池水温要求及试件存放要求；

（3）胶砂试件拆模及破型时间要求；

（4）水泥抗压、抗折时的加荷速度要求；

（5）水泥凝结时间的测定要求。

1.3.2掌握

（1）水泥胶砂强度的试验步骤；

（2）水泥安定性的试验步骤；

（3）水泥凝结时间的试验步骤；

（4）水泥胶砂流动度的试验步骤。

2砂、石常规

2.1砂常规

2.1.1考核参数

筛分析（颗粒级配）、表观密度、含泥量、泥块含量、堆积密度、空隙率、人工砂石粉含量及MB值

2.1.2理论知识要求

2.1.2.1熟悉

（1）《建设用砂》GB/T14684-2011

（2）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

（3）砂的分类、分级、颗粒级配区的划分；

（4）筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、人工砂石粉含量及亚甲蓝MB值试验方法；

（5）砂的取样方法。

2.1.2.2掌握

各项试验的要求试验次数、计算方法及结果判定方法。

2.1.3操作考核要求

2.1.3.1熟悉

（1）各项试验对所用仪器设备的量程及精度要求；

（2）各项试验的样品数量及制备方法；

（3）各项试验的检测程序及试验要求。

2.1.3.2掌握

（1）筛分析试验的试验步骤；

（2）表观密度试验的试验步骤；

（3）堆积密度试验的试验步骤；

（4）含泥量试验的试验步骤；

（5）泥块含量试验的试验步骤；

（6）人工砂石粉含量试验的试验步骤；

（7）亚甲蓝MB值及快速试验的步骤。

2.2石常规

2.2.1考核参数

筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值

2.2.2理论知识要求

2.2.2.1熟悉

（1）《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011

（2）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

（3）石的分类、分级、颗粒级配区的划分；

（4）筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值试验方法；

（5）石的取样方法。

2.2.2.2掌握

各项试验的要求试验次数、计算方法及结果判定方法。

2.2.3操作考核要求

2.2.3.1熟悉

（1）各项试验对所用仪器设备的量程及精度要求；

（2）各项试验的样品数量及制备方法；

（3）各项试验的检测程序及试验要求。

2.2.3.2掌握

（1）筛分析试验的试验步骤；

（2）表观密度试验的试验步骤；

（3）堆积密度试验的试验步骤；

（4）含泥量试验的试验步骤；

（5）泥块含量试验的试验步骤；

（6）针片状颗粒含量试验的试验步骤；

（7）压碎指标值试验的步骤。

3 混凝土掺加剂

3.1 混凝土矿物掺料

3.1.1 考核参数

混凝土矿物掺合料的技术标准、检测标准。

3.1.2 理论知识要求

3.1.2.1 熟悉

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008

《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005

《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T8074-2008

《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T2419-2005

《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671－1999

混凝土矿物掺料的种类、用途和技术指标。

3.1.2.2 掌握

（1）试验所需各类材料的技术要求；

（2）考核参数试验结果的计算。

3.1.3 操作考核要求

3.1.3.1 熟悉

检测所需仪器设备的适用范围及性能；

试验阶段对试验室环境的要求；

3.1.3.2 掌握

（1）细度的试验步骤；

（2）需水量比及流动度比的试验步骤；

（3）活性指数的试验步骤；

（4）含水率的试验步骤；

（5）密度及比表面积的试验步骤；

3.2 混凝土外加剂

3.2.1 考核参数

混凝土外加剂的技术标准、检测标准。

3.2.2 理论知识要求

3.2.2.1 熟悉

《混凝土外加剂》GB 8076-2008

《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002

混凝土外加剂的技术要求和技术指标。

取样方法。

3.2.2.2 掌握

（1）各检测参数的检测方法原理；

（2）各检测参数中公式的计算方法；

（3）检验结果的评定。

3.2.3 操作考核要求

3.2.3.1 熟悉

（1）检测所需仪器设备的适用范围及性能；

（2）强度活性指数检测的环境要求。

3.2.3.2 掌握

（1）确定混凝土外加剂掺量的试验步骤；

（2）混凝土拌合物性能的试验步骤；

（3）硬化混凝土性能的试验步骤；

（4）外加剂匀质性的试验步骤；

4混凝土性能

4.1混凝土配合比

4.1.1考核参数

混凝土配制强度的确定、混凝土配合比计算、混凝土配合比试配方法、混凝土配合比的调整与确定。

4.1.2理论知识要求

4.1.2.1熟悉

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002

4.1.2.2掌握

（1）混凝土配制强度的计算方法；

（2）W/B的计算方法；

（3）用水量的确定、砂率的确定方法；

（4）配合比计算步骤。

4.1.3操作考核要求

4.1.3.1熟悉

（1）拌合物原材料称量精度要求；

（2）表观密度容量筒标定方法；

4.1.3.2掌握

（1）拌合物的制备方法；

（2）坍落度测定步骤；

（3）表观密度测定步骤；

（4）强度试件的成型步骤；

（5）理论配合比的确定方法。

4.2混凝土力学性能及耐久性

4.2.1考核参数

抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉强度、抗渗性能

4.2.2理论知识要求

4.2.2.1熟悉

（1）《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002

（2）《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009

4.2.2.2掌握

（1）抗压强度试验结果的计算；

（2）抗折强度试验结果的计算；

（3）劈裂抗拉强度试验结果的计算；

（4）混凝土抗渗等级的计算。

4.2.2操作考核要求

4.2.2.1熟悉

（1）压力机、万能机的操作规程；

（2）对压力机、万能机的量程及精度的要求；

4.2.2.2掌握

（1）抗压强度试验步骤；

（2）抗折强度试验步骤；

（3）劈裂抗拉强度试验步骤；

（4）混凝土抗渗试验步骤。

（5）各检测参数的检测目的；

4.3预拌混凝土

4.3.1考核参数

常规品、特制品、标记方法

4.3.2理论知识要求

4.3.2.1熟悉

（1）《预拌混凝土》GB/T14902-2011

4.3.2.2掌握

（1）分类指标

（2）标记方法

（3）检验规则

（4）质量要求